NLGI-Klasse

Nach DIN 51818 kann diese in Ruh- oder Walkpenetration angegeben sein. Bei der Konsistenzmessung nach DIN ISO 2137 wird das Fett vor dem Messen gewalkt und damit die Beanspruchung in einem Lager simuliert.
Einteilungen:

Konsistenzklasse	Walkpenetration
000	445 bis 475
00	400 bis 430
355 bis 385
1	310 bis 340
2	265 bis 295
3	220 bis 250
4	175 bis 205
5	130 bis 160
6	85 bis 115

Die Walkpenetration wird in Einheiten, angegeben; jede eine Einheit entspricht ca. 0,1 mm. Die Konsistenzklasse 6 entspricht der Ruhpenetration.

siehe auch: * Schmierstofffe, Aufgaben * NLGI